| 电 泳 | 电 镀 |
| --- | --- |
| 电泳漆层高低电位厚薄均匀 | 一般电镀高低电位处镀层厚薄差距大 |
| 电泳漆层能完全覆盖隐蔽处 | 一般电镀不能深入隐蔽外 |
| 电泳俗称镀漆，是高分子树脂的沉积。 电镀是金属离子沉积的过程。 |

| 比较项目 | 油漆喷涂 | 电泳涂装 |
| --- | --- | --- |
| 附着力 | 不强，易脱落 | 强，很难脱落 |
| 防府性 | 不耐腐蚀 | 耐腐蚀 |
| 装饰性 | 表面粗糙，平滑度低 | 平展光滑 |
| 环保性 | 污染严重 | 合符环保要求 |

电泳又名 —— 电着 ( 著 ) ，泳漆，电沉积。创始于二十世纪六十年代，由福特汽车公司最先应用于汽车底漆。由于其出色的防腐、防锈功能，很快在军工行业得到广泛应用。近几年才应用到日用五金的表面处理。由于其优良的素质和高度环保，正在逐步替代传统油漆喷涂。

电泳漆以离子状态分散于水中，在直流电场的作用下，定向集结在五金工件表面上，形成致密的保护膜。根据电泳漆中的树脂粒子电离后带电状况的不同，可分为阳极电泳（树脂粒子电离后成负离子，简称 AED ）及阴极电泳（树脂粒子电离后成正离子 , 简称 CED ）。

电泳涂覆层的耐腐蚀性能极其优良（一般能通过中性盐雾试验 400 小时以上），抗变色性能强；与基体金属的结合力好，可进行各种机械加工；涂覆层色彩鲜艳，根据用户的要求可以配制成各种颜色，常见的有金色、大红色、翠绿色、宝蓝色、咖啡色、枪色、黑色等；与油漆工艺相比，施工性能好，对环境的污染和危害显著减少，被广泛应用在各个生产部门，如汽车、摩托车、自行车零配件，建材（锁具及门把手）、五金电器、工具、家具、办公用品，金属眼镜架、拉链头、锁匙扣、火机风罩、弹簧，电镀产品、铝制品、表带、标牌、首饰、工艺品及化妆品盒，厨房用品（刀具）、浴室用品（水暖器材）、家用电器、医疗器械及玩具，以及其它要求彩色电泳的场合。

彩 色 电 泳

彩色电泳涂料装是一种新颖表面处理新工艺。它是采用电化学方法将有机树脂的 胶体粒子沉积在零件上，形成透明或各种颜色的有机涂覆层。根据电泳漆中的树脂粒 子电离后带电状况的不同，可分为阳极电泳（树脂粒子电离后成负离子）及阴极电泳 （树脂粒子电离后成正离子）。阴极电泳是 70 年代发展起来的新工艺。它与阳极电泳 相比较，具有更多的优点，因此在国内发展迅速，尤其在表面装饰方面获得更广泛的 应用。本章重点将介绍阴极电泳涂装有关问题。 电泳涂覆层的耐蚀性能极其优良（能通过中性盐雾试验 400H 以上）、抗变色性能 强；与基体金属的结合好，可进行各种机械加工；涂覆层色彩鲜艳，根据用户的要求 可以配制成各种颜色，常见的有金色、咖啡色、枪色、黑色等；与油漆工艺相比，施 工性能好、对环境的污染和危害显著减少，被广泛应用在各个生产部门，如汽车外壳 及各种配件，自行车车把及配件，各种日用小五金配件、家具、工艺品等。

第一节 阴极电泳涂装工作原理

阴极电泳涂装是一个复杂的电化学和胶体化学过程。电泳漆本身是一个胶体和悬 浮体的多组分体系，存在着弥散相（树脂、颜料微粒）和连续相（水）二种组分。在 阴极电泳中，一般存在下述四种过程： （ 1 ）电泳带正电的水溶性树树脂粒子及其吸附的颜料，向阴极移动。 （ 2 ）电沉积带正电的树脂粒子到达零件（阴极）表面。形成不溶于水的沉积层，经烘 烤后形成漆膜。 （ 3 ）电渗水份从沉积层渗析而出，当含水量下降至今 5%~15% 时，即可烘烤。 （ 4 ）电解水被直流电电解，放出氢与氧，由于电解导致渗透力下降，影响漆膜外观， 降低漆膜附着力，增加电耗，因此，应尽量减弱水的电解。

阴极电泳过程反应机理如下：

阴极：

(1)2H2O ＋ 2E→H2↑ ＋ 2OH － 产生的 OH － 累积于阴极表面，当 OH － 浓度增加到一定数值时，便在阴极表面产生电沉积。

(2)R=NH3 ＋ OH 一 →R=NH2 （析出）＋ H2O 阳极（不锈钢或石墨本阳极）： 2H2O→4H ＋ 02↑ ＋ 4E

第二节 阴极电泳涂装工艺流程

根据零件的基体材料不同以及所需电泳的颜色不同，应采取不同的涂装工艺流程。

常用的阴极电泳工艺流程，如表 4-3-1 所列。

表 4-3-1 常用阴极电泳工艺流程

|  | 电泳金色 | 电泳咖啡 | 电泳青铜色 | 电泳黑色 | 电泳其它色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁 | 前处理一 镍 - 镀薄银 - 透明金色电泳漆 | 前处理一 磷化 - 透明金色电泳漆 | 前处理一镀锌 - 青铜色电泳漆 | 前处理一 磷化 - 黑色电泳漆 | 前处理一镀镍 - 无色透明电泳漆 - 着色 |
| 铝及铝 合金 | 前处理一透明金色电泳漆 | 前处理一 透明咖啡 色电泳漆 | 前处理一青铜色电泳漆 | 前处理一 黑色电泳漆 | 前处理一无色透明电泳漆 - 着色 |
| 锌合金 | 前处理一硷铜 - 酸铜 - 亮镍 - 透明金色电泳漆 | 前处理 透明咖啡色电泳漆 | 前处理一青铜色电泳漆 | 前处理一 黑色电泳漆 | 前处理 ` 一硷铜 - 酸铜 - 亮镍 - 无色透明电泳漆 - 着色 |
| 铜及铜 合金 | 黄铜件：抛光 - 无色透明电泳漆铜件：前处理 - 亮镍 - 镀薄银 - 透明金金电泳漆黑青铜件：前处理 - 红色电泳漆 | 前处理一前处理 - 着咖啡色 - 无色透明电泳漆 | 抛光一无色透明电泳漆（青铜件） | 前处理一黑色电泳漆 | 前处理一亮镍 - 无色透明电泳漆 - 着色 |

一、电泳漆液的配制

（一）透明电泳漆的配制

•  1.   将计算量的树脂液倒入配制槽中在强烈搅拌下，缓慢加入计算量的色浆，并继续搅拌 20 一 30min 。

•  2.   将计算量的 1/2 高纯去离子水（电导率〈 5μS/cm 〉在不断搅拌 20 一 30min 。

•  3.   将配制好的电泳漆工作液移至电泳漆槽中，并启动连续循环过滤装置，不间断地循环搅拌 24 一 48h 后试镀。

（二）黑色电泳漆的配制

1. 在配制槽中加入 1/10 计算量的纯去离子水电导率〈 5μS/cm -1 〉。

2. 在强烈搅拌下分批加入计算量的电泳漆浓缩液。

3. 在强烈搅拌下分批加入场 2/5 计算量的高纯去离子水，并边续搅拌 0.5 一 1h 。

4.将上述溶液移至电泳漆中，启动连续循环装置，并分批加入余量的高纯蒸馏水。

5.不间断地循环搅拌 48h 后试镀。

第三节 电泳漆液成分及工艺条件对膜层的影响

•  一、     固体分含量

固体分含量过低时，电解作剧烈，漆膜薄，气泡多，易产生针孔；过高时刚膜层比较粗糙，易起桔皮。因此稳定固体分含量是保证电泳质量的一个关键，对于 EC-3000 金色电泳漆来说，每电泳 15 一 20M 2 的零件需补充 1L 浓缩液。

二、溶剂

电泳漆液刚配制时，其溶剂含量稍高。但随着漆液使用时间的延长和超滤的使用，溶剂不断挥发和滤出，其含量会逐渐下降，影响漆膜质量。严重时，漆膜会在烘

烤前脱落。因此，应及时添加调整，一般每滤出 100L 超滤渗透液，应补充 1.2L 溶剂。

三、电压

极间电压升高，电场作用加强，漆液中带电粒子泳动，沉积速度加快，使用泳透力提高，膜层增厚。电泳操作时，应根据零件形状与大小，槽液温度高低，所需膜的厚薄，选择最佳电压。当电泳漆槽刚配制时，其溶剂含量及导电度均高，则电压应适当降低。

四、 PH 值

由于阳极采用隔膜控制，电泳漆液的 PH 值较为稳定，当超滤液排出太多或隔膜液漏出进入电泳漆液时，使电泳漆液 PH 值发生变化，可用有机酸调整。 PH 值过低时，漆膜再溶解增加，膜层变薄，且对设备腐蚀严重。

五、电导率

电导率是控制电泳漆膜层质量的关键指标之一。新配溶液时电导率可能较高，因此需要通地超滤排出渗液以降低电导率。电导率过高，则膜厚易产生桔皮和表面粗糙等现象。电导率过低，则容易产生针孔和麻点。因此当电导率的高低不同时需要采用不同的电压和槽液温度，以便获得良好的膜层。电导率较高时，可采用较低的电压和温度；反之则要相应提高电压和温度。

六、温度

电泳漆液的温度一般控制在 26 度左右。温度过低，必需使用较高的电压以达到电泳的目的；温度过高，则加剧溶剂的挥发，不利于电导率的稳定和控制。

七、电泳时间

电泳时间的长短会影响漆膜外观及膜层的厚薄。当电泳时间过长时，膜厚色深，透明性变差。电泳时间过短，则膜层不完整。因此需要根据漆液的电导率。固体分含量等因素的变化，在确定溶液温度和电压的前提下，选择最佳的电泳时间，以确保膜层的质量。

在电泳过程中，主要以电压的大小来控制膜层厚度。时间如超过一定数值，厚度不会显著增加，这是因为电泳漆是不导电的，当零件给膜层完全覆盖后，成为绝缘体，时间再长也不会增加漆膜的厚度。因此如需要较厚漆膜时，尤其在镀凹位较深零件时，应用较高电压和较短时间。

电泳漆之维护及故障处理

1 、电泳漆之维护

1 ）纯水水质要求在电导率＜ 5μs/cm 。 2 ）槽液液温控制在 25 -30℃ （冷热循环控制）。 3 ）进槽要清洗干净，不要将酸碱带入槽中。 4 ）电泳漆要晾于然后进烘箱，烤温时不要升温太快。 2 、电泳漆故障处理方法

| 问 题 | 原 因 | 解 决 对 策 |
| --- | --- | --- |
| 膜厚不足 | 固体份低 | 提高固体份 |
|  | 电压低 | 提高电压 |
|  | 温度低 | 提高温度 |
| 漆膜过厚 | 工作周围循环不好 | 通常因泵，过滤器及喷嘴阻塞所致 |
|  | 固体份高 | 降低固体份 |
|  | 温度高 | 降低温度 |
|  | 电导率高 | 提高超滤液排放量 |
|  | 电压高 | 降低电压 |
| 水迹 | 沌水不干净 | 换纯水 |
|  | 温度过高 | 降低湿度 |
|  | 固体份过低 | 加漆 |
| 起泡 | 工作表所不洁净 | 充分水洗 |
| 漆膜外观不丰满 | 颜色基比过高 | 减少颜料补加，增加树脂含量 |
| 槽液有泡沫 | 进气漏气 | 检查管道和泵是否泄漏 |
|  | 溢流槽液体过低 | 提出高液体高度 |
| 涂膜粗糙 | 颜料份高 | 减少色浆，增加树脂 |
|  | 电导率高 | 超滤，降低电导率 |
| 针孔 | 槽液温度低 | 升高槽液温度 |
|  | 电导率过高 | 超滤降低电导率 |
| 漆膜不均匀，破裂 | 槽液温度高 | 降低温度 |
|  | 电压高 | 降低电压 |
|  | 电导率高 | 超滤降低电导率 |
| 斑纹地图斑痕 | 底材表面污染 | 检查金属表面 |
| 漆迹 | 清洗不够 | 增加清洗 |
| 凹孔，缩孔 | 杂质污染 | 清除工件上杂质 |
|  | 颜料份低 | 补加色浆 |
| 硬度 | 烘烤时间 | 延长，严格按工艺操作 |
|  | 烘烤温度 | 升温 |
|  | 不够流平 | 加溶剂 |
| 麻点 | 液温低 | 升温 |
|  | 溶剂少 | 加溶剂 |
|  | 浓度低 | 加漆 |
| 条纹 | 表面外观不佳 | 电压升高快 |
|  | 溶剂含量低 | 槽液固含量低 |

常见故障及其纠正方法

| 故障 | 产生原因 | 纠正方法 |
| --- | --- | --- |
| 桔皮或表面粗糙 | 电压过高 | 降低电压 |
|  | 溶液温度高 | 降低温度 |
|  | 固体分过高 | 稀释溶液 |
|  | 极距太近 | 加大极距 |
|  | 烘烤加温太快 | 压缩空气吹干后再烘烤 |
|  | PH 值过高 | 用有机酸调整 |
| 针孔或麻点 | 固体分过低 | 调整至工艺范围 |
|  | PH 值过低 | 降低溶液酸度 |
|  | 清洗水不干净 | 换清洗水 |
|  | 溶液电导率太高 | 超滤去掉杂质离子 |
|  | 膜厚太薄 | 增加电泳电压或时间 |
|  | 电镀表面针孔 | 压缩空气吹干后再烘烤 |
| 火山口或油点 | 工件上附有油 | 加强除油工序 |
|  | 槽液面有油渍 | 防止槽液被油污染 |
|  | 颗粒污染 | 加强循环过滤和超滤 |
|  | 电压高膜层厚 | 降低电泳电压和时间 |
| 彩虹 | 膜层太薄 | 增加电泳电压 |
| 颜色不符 | 膜层太厚或太薄 | 选择合适的工作电压和时间 |
|  | 调配涂料时，颜色比例错 | 严格按工艺配方配制电泳漆 |
|  | 溶剂太多，渗透能力差，膜层厚薄不均 | 调整溶剂含量，使其符合工艺规范 |
| 不规则图形 | 前处理不彻底 | 加强前处理工序 |
| 硬度不够 | 烤烘时间短或温度低 | 严格按工艺规范进行 |
| 涂装面点状或片状颜色差异 | 零件有针孔或砂眼 | 杜绝不合格工件下槽 |
|  | 色料乳化搅拌不匀 | 加强电泳漆搅拌 |
|  | 表面有水液 | 用压缩空气吹干 |
|  | 水滴未干即烘烤 | 用压缩空气吹干 |
|  | 电泳前水洗不彻底 | 加强入槽产零件的清洗 |

简述电泳对电泳设备的要求及电泳漆配制方案

武汉科利尔化工限公司　 　　作者：关晓峰

对电泳设备的要求

一、电泳漆槽

根据电泳工艺的特殊要求，电泳漆槽一般由以下向个部分组成：主槽、 副槽、连续循环过滤装置、隔离的阳极区和热交换装置。 主槽应根据零件的大小，工作量和工作间距等参数确定合理的槽容量。零件 在槽中距液面和槽底均为 100 － 150mm ，距阳极装置 200 － 300mm 。主、副槽体 积比为 5 － 6 ： 1 。 主、副槽均用硬聚氯乙烯塑料制造。主、副槽间开一长条溢流孔相连。 阳极板为耐酸不锈钢，阳极和阴极（零件）的面积比为 1 ： 4 － -5 ，采用离子 交换膜的阳极隔离装置。 连续循环过滤装置要求循环泵 24h 运转，电机温升不超过 60℃ ，使用 5μm 滤 芯连续过滤，并应经常检查和更换清洗滤芯。 热交换装置最好不要用电加热管直接加温电泳液，以避免局部过热而使漆膜 成分发生变化，并应有温度显示和自动控温装置。 二、超滤装置 超滤装置是电泳涂装的主要辅助装置。它可以除去低分子物质及水溶性盐类， 以帮助零件润湿和增加漆膜的耐蚀性及结合力，另外还可以降低电导率，使漆 膜平滑。 超滤的工作原理是当电泳漆液经过超滤机中的超大型滤管时，由于超滤管是由 数百条中空纤维管组成，当管内外存在压力差时，每务纤维管就具有渗透能力， 将金属离出，过多的酸及其无机污染物渗透排出，而电泳漆固体分，因颗粒较 大，不会渗透排出，故全部流回电泳槽。渗透液经过回收器吸收污染物后再回 收槽，循环使用，可保证电泳漆使用率高达 98% 。 三、整流装置 阴极电泳工艺的特点是高电压、低电流。因此，对整流电源的要求是 0 － 220V （或 0 － 100V ）连续可调，稳压（波形波动不大 5% ），并有时间控制装置（ 0 － 5min ）。目前国内已有不少厂家生产专门适用于电泳涂漆的整流电源。 四、挂具 电泳涂漆使用的挂具必须接触牢靠，导电性能良好，挂钩部分一般用弹簧钢丝， 并且要易于拆卸和更换。挂具设计要便于清洗，对于深孔零件要使用孔内漆液 在清洗时能空净回收，有利延长漆液的使用寿命，降低生产成本。

彩色电泳漆配制方案

一、         色电泳漆作业标准

1 、配比：

A 、 1 升 透明电泳漆 KLL － 500 ＋ 20 毫升彩色色浆 = 1.02 升 混合电泳漆

B 、 1.02 升 混合电泳漆＋ 5 升 线纯水 = 6 升 彩色电泳漆工作液

2 、配制方法：

A 、将 KLL － 5000 电泳漆放入－备用槽中用工业搅拌机搅拌

B 、边搅拌边入需求量的彩色色浆

C 、搅拌 0.5 小时混合均匀

D 、边搅拌边加入需求量纯水的一半

E 、充分混合搅拌 1 小时

F 、转移到电泳槽中，加入剩下的余量纯水

G 、开动循环搅拌过滤系统，充分混合搅拌 24 小时

H 、试电泳样板

3 、操作条件

A 、电压： 25V-220V 可先用低电压操作，若膜感不可或银珠不够，再高电压操作

B 、时间： 20 － 90S 一般为 30S

4 、故障原因及解决方法：

A 、浮斑 （ A ）电压太高 （ B ）电导率太高

B 、光泽度 （ A ）烤温不够，未熟化 （ B ） KLL － 5000 量不够

彩色电泳漆配槽工艺

一、工艺路线 上挂－电镀处理－自来水洗－自来水洗－纯水洗－纯水洗－纯水洗－纯水洗－电泳 －第一道回收（用纯水）－第二道回收（用纯水）－纯水洗－纯水洗－自来水洗－ 进烘箱－下挂 二、电脉漆操作条件 1 、电压： 25V － 60V 2 、时间： 12 － 60 秒 3 、槽液温： 25℃ － 28℃ 三、电泳漆膜烘烤条件 1 、烤箱温度： 130℃ － 160℃ 2 、烤箱时间： 20 分－ 30 分 四、电泳漆配槽步骤 （一）前期工作 1 、先用自来水将电泳槽稍微清洗，除去一产电泳槽时所产生的 PVC 及 PP 碎屑。 2 、再用水清洗，加入少许 NaOH 烧碱，以除去槽内表面之油污，清洗干净，倒 去污水。 3 、再用自来水彻底清洗 2 － 3 次，并开动过滤泵的检查各管路是否漏液。检查 电机正转还是反转。 4 、再用纯水清洗两次、干净、开动搅拌机。 5 、盖上盖子，等待开缸。 （二）配制有色电脉步骤（以配 100 升 槽各色浆及漆比例） 1 、取调色漆 0.5 升 或开一小桶内。 2 、取 1 升 色浆边搅拌边缓慢加入色浆，用电动搅拌机操作搅拌，搅拌充分 30 分钟。 3 、将上述搅拌混合均匀之色浆移动至易一大塑料桶中。 4 、取 20 升 032# 漆在大搅拌机搅拌下，加入上述之塑料桶中，充分搅拌 1 小时后， 移入电泳槽。 5 、重复 1 － 4 步骤。 6 、将所配有色电泳漆全部混合液都在电泳槽后。 7 、再将大搅拌机移至电泳槽中，充分搅拌电泳电泳漆半小时。 8 、在强力搅拌下，缓慢加适应症纯水＜要求电导率＜ 5μs ＞ 加时要注意缓慢， 间歇性。 9 、性水位加至溢流槽位时，开支过滤泵循环。 10 、性水位加至溢流槽位时，开支过滤泵循环。 11 、第二试泳。 12 、再配第二槽重复 1 － 10 工序。 五、电泳补加 （一）漆补加 1 、准备一专用加料桶（ 20 公升） 2 、用电泳漆浓缩液 2 升 置入加料桶中，开动小搅拌机。 3 、从电泳槽内取工作液若 10 升 ，在边搅拌情况下加入上述浓缩液中，充分搅拌 30 分钟，混合均匀。 4 、将调配好加料补加入电泳槽内溢流槽。 （二）色浆之被加 1 、取 0.5 升 调色漆于配料桶，开动小搅拌机。 2 、取色浆所需量，边搅拌边加入上述调色漆中，充分搅拌 30 分钟。 3 、取工作槽中工作液 10 升 ，在边搅拌加补加入中，充分混合后，加入工作槽中， 溢流槽。 六、注意事项 （一）设备方面 1 、注意管路接是否漏 2 、阴、阳极是否接反 3 、电机不要空转 （二）工艺方面 1 、纯水水质要求＜ 5μs 以下 2 、槽液液温控制在 25℃ － 26℃ 之内（用冰或冷动机） 3 、进槽要清洗干净，不要将酸、碱带入槽中。 4 、电泳漆要晾干然后时烘箱，烤温不要升温太快。